Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę rur przelewowych (z elementami montażowymi):

- Łączna ilość: 10 kompletów

- Każdy komplet jest złożony z 3 rur z kielichem jednostronnym, rury o długości jednostkowej                      1,00 m oraz 3 kolan z kielichem jednostronnym (kielichy w rurach i kolankach mają umożliwiać trwałe szeregowe połączenie elementów w całość)

- Parametry:

- Materiał:

- z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC), o ściankach  litych PCV, gładkich wewnątrz i na zewnątrz

- z polipropylenu (PP) nowej generacji – kopolimer blokowy zaliczany, do grupy tworzyw termoplastycznych, o ściankach podwójnych zaliczanych do rur strukturalnych o konstrukcji,  w  której  ścianka  zewnętrzna  jest  pofalowana,  a  ścianka wewnętrzna gładka;  obie ścianki po  uformowaniu  są  wzajemnie  trwale połączone  tworząc  jednolitą  konstrukcję

- długość pojedynczej rury: 1 m,

- nominalna średnica zewnętrzna rury 200 mm

- grubość ścianki minimum 5,9 mm

- kolana dostosowane do rur o średnicy zewnętrzna 200 mm;

- grubość ścianki kolan dostosowana do grubości ścianki rury

- kąt kolana 870 - 900

- materiał na rury i kolana powinien mieć wysoką   sztywność   obwodową - dostosowane do  układania w ziemi w większości warunków gruntowych występujących np. na terenach wałów, grobli, dróg z obciążeniami  zewnętrznymi o dużym  nasileniu  obciążeń dynamicznych

- odporność termiczna dostosowana do warunków panujących w Polsce w okresie zimy i lata

- gładka wewnętrzna powierzchnia rur i kolan musi umożliwiać ich samooczyszczanie (ograniczona możliwość zalegania w wyniku sedymentacji cięższych frakcji, nanosu mułu, ziemi)

- materiał z którego wykonane są rury wraz z częściami montażowymi znajdującymi się w komplecie musi charakteryzować się wysoką odpornością na abrazję - ścieranie przy  przesyłaniu wraz z wodą materiałów takich jak piasek lub żwir krzemowy o ostrych krawędziach

- uszczelnienia w kielichu z elastomerów (termoplastycznych lub gumy) dostosowane do rur wodociągowych i odwadniających

- Przedmiot szacowania musi spełniać polskie i europejskie normy dotyczące wytrzymałości, bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Inne istotne informacje:

W kosztach zadania należy uwzględnić: koszty transportu oraz rozładunku w miejscu dostawy.

Miejsce dostawy: Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13